Arena Antik

Ökologisch nachhaltiges Pflaster im Steinsatz, alternativ mit wasserdurchlässiger Splittfuge, mit wasserspeichernder Brechsandfuge oder mit natürlicher Moosfuge ausführbar.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	6,6-16,6 x 8,2-11,1 x 8 cm

Farbe(n):	Grauschattiert, Kalkstein, Muschelkalk iBS

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Arena® Antik

Menge

m²