Deco 10 Breite Fuge

Verschiedene Formate mit Fase, für zahlreiche Anwendungen wie Straßen, Wege und Plätze vor allem im öffentlichen Bereich geeignet, mit Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	10 cm

Steinmaß: 	17 x 17 x 10 cm

Farbe(n):	Topasgrau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Deco® 10 Breite Fuge

Menge

m²

Mögliche Sonderausführungen lt. SELECT Programm

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“