Ökodrain

Pflasterstein mit sehr hoher Drainwirkung. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik. 12 mm Drainfuge, mit Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	Halbstein	18,8 x   8,8  x 8 cm
ÖKO-Pflaster	18,8 x 18,8  x 8 cm

Farbe(n):	Grau, Rot, Athrazit

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Ökodrain®

Menge

m²