RASENGITTERSTEIN 8 TOP Qualität

Die schonende Befestigung von Rasenflächen, mit Fase. Durch wabenförmige Hohlkammern wird eine partielle Begrünung der Fläche erreicht. Eine „grüne“ Befestigung für Parkplätze und Zufahrten.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	59,6 x 39,6 x 8 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rasengitterstein 8 Top Qualität

Menge

m²