Rasenstein Linear

Längliches Format für befahrbare Flächen mit geradlinigen Rasen- oder Splittstreifen für ein geometrisches Flächendesign mit hoher Versickerfähigkeit. Mit Rundum-Verschiebesicherung an fünf Steinseiten und Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum bzw. oberseitig frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	10,8/16,8 cm

Steinmaß: 	ÖKO-Pflaster	39,6 x 14,9 x 10,8 cm	rundum frost-tausalzbeständig
ÖKO-Pflaster	39,6 x 14,9 x 16,8 cm	oberseitig frost-tausalzbeständig
Vollstein	39,6 x 14,9 x 10,8 cm	oberseitig frost-tausalzbeständig

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rasenstein Linear

Menge

m²