RIALTA GRANDE Antik Basic

Antikes Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnen Breiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	Grande Bahnen 	9,8-27,4 x 7,4-19,4 x 5 cm

Farbe(n):	Grauschattiert, Javabraun, Muschelkalk

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rialta® Grande Antik Basic

Menge

m²