RIALTA GRANDE Antik Top

Reihenpflaster mit drei unterschiedlichen Bahnen Breiten und perfekt abgestimmten Formaten in einem Steinsatz sowie antiken, unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten. Qualitätsklasse Top für hohe Ansprüche.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	9,8-27,4 x 7,4-19,4 x 5 cm

Farbe(n):	Grauschattiert, Javabraun, Muschelkalk

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rialta® Grande Antik Top

Menge

m²