RIALTA GROSSO Natur Basic

Modernes Pflaster ca. 20% größeren Formaten als beim Rialta natur, 11 Formate in einem Steinsatz für eine leichte Verlegung im unregelmäßigen Reihenverband.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	12,0-24,9 x 18,7 x 5 cm

Farbe(n):	Granitgrauschattiert, Muschelkalk

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck RIALTA® GROSSO NATUR Basic

Menge

m²