RIALTA GROSSO Mit Fase Top

Reihenpflaster mit Mikrofase in modernen, großen Formaten (ca. 20% größere Formate als beim klassischen Rialta), mit 11 Formaten in einem Steinsatz für ein natürliches Verlegemuster. Top Qualität für hohe Ansprüche.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	12,0-24,9 x 18,7 x 5 cm

Farbe(n):	Granitgrauschattiert, Muschelkalk

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck RIALTA® GROSSO mit Fase TOP

Menge

m²