RIALTA Natur Basic

Klassisches Reihenpflaster mit 10 Formaten in einem Steinsatz, sowie mit geraden Kanten und Ecken, ohne Fase. Für Einfahrten, Wege und Plätze geeignet.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	9,8-19,8 x 15,6 x 5 cm

Farbe(n):	Farbmarmoriert, Granitmeliert, Grauschattiert, Javabraun, Kalkstein, Muschelkalk, Sandstein

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rialta® Natur Basic

Menge

m²