Rondo Rasenstein

Pflaster für Flächenentsiegelung, mit Fase. 12 mm Splittfugen.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit Imprägnierung, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8/10 cm

Steinmaß: 	Rasenstein   8	27 x 27 x 8 cm 
Rasenstein 10	40,5 x 40,5 x 10 cm
Rundstein 	Ø 9 cm, 8 cm hoch
Randleiste 	6,5 x 27 x 8 cm
Randleiste	6 x 40,5 x 10 cm

Farbe(n):	Rasenstein Grau, Rundstein in Braun, Gelb, Grau, Rot

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck RONDO® RASENSTEIN

Menge

m²/Stk.