Silidur Behaton mit Fase

Doppelverbundstein mit Fase. Top Qualität für höchste Ansprüche.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	Anfangsstein			19,5 x 13,7 x 8 cm – nur oberseitig frost-tausalzbeständig
Halbstein	 	 	  9,7 x 16,3 x 8 cm – nur oberseitig frost-tausalzbeständig
Doppelverbundstein	19,5 x 16,0 x 8 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Silidur Behaton mit Fase

Menge

m²