Tango 6

Sehr schnell und einfach zu verlegendes Kombipflaster mit Fase. Kompletter Steinsatz aus vier Formaten. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	6 cm

Steinmaß: 		14,5-29,5 x 14,5 x 6 cm
Bänderungsstein 	9,5 x 9,5 x 6 cm Anthrazit

Farbe(n):	Barista, Graphitweiß, Muschelmix, Rauchgrau, Silbergrau, Tabakbraun, Grau,

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tango®  6

Menge

m²

Mögliche Sonderausführungen lt. SELECT Programm

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“