Tegula Sickerpflaster

Das offenporige Sickerpflaster für Flächen mit hoher Versickerungsleistung lässt Niederschlagswasser durch den Pflasterstein rasch versickern, ist griffig und frostbeständig.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, oberseitig frost-tausalzbeständig, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	20,8 x 17,3 x 8 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tegula® Sickerpflaster

Menge

m²