Tegula natur

Das Pflaster für künstlerisches Gestalten. Acht verschiedene Steingrößen mit ebener Oberfläche und geraden Kanten. Fasenlose, geradlinige Kanten und Ecken reduzieren die sichtbare Fugenbreite und schaffen barrierefreien Geh- und Rollkomfort.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belatbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	Kleinstein	10,3 x 7,9-9,7 x 8 cm
Halbstein	10,3 x 17,3 x 8 cm
Quadratstein	17,3 x 17,3 x 8 cm
Normalstein	20,8 x 17,3 x 8 cm
Bischofsmütze	24,5 x 20,8 x 8 cm
Halbplatte	34,9 x 17,3 x 8 cm
Platte	34,9 x 34,9 x 8 cm
Großplatte	52,5 x 34,9 x 8 cm

Farbe(n):	Grau in allen Formaten, Granitgrauschattiert und Muschelkalk in den Formaten Kleinstein, Quadratstein, Halbplatte, Platte und Großplatte

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tegula® natur

Menge

m²

Mögliche Sonderausführungen lt. SELECT Programm

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“