Wellenstein 6

Doppelverbundstein für Flächen mit PKW-Belastung, mit Fase und betonrauer Oberfläche.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	6 cm

Steinmaß: 	21,9 x 10,8 x 6 cm

Farbe(n):	Grau, Rot

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Wellenstein 6

Menge

m²